# 施工单位竣工报告范本

*苏盱眙金国园阳光城市16#楼

*苏盱眙金国园·阳光城市16#楼，原由南京建工集团有限公司承建(完成基础和主体分部并验收合格，装饰分部完成内外墙抹灰及地坪)，现由南通华荣建设集团有限公司完成后续装饰和屋面分部。由*苏省建工设计研究院有限公司设计，由南京天京建筑工程监理事务所监理。本工程自2007年12月6日正式开工，于2010年月日竣工。在施工过程中得到公司、*方、监理等有关单位的支持与合作，通过全体员工的*苦努力，使本项目工程保质保量的顺利完成。并顺利通过质监站、建设单位、监理单位的竣工验收。现本项目部对该工程的具体情况进行一次总结如下:

本工程位于盱眙金源北路、大桥路南侧。建筑面积约6400平方米。工程结构为钢筋砼框架结构，投标预算价约1990万元，基础结构为筏板式基础，现浇砼框柱、楼面，现浇砼屋面。

砼:垫层采用c15砼；地下室底板、侧板、柱、顶板采用c30s6砼；其余均采用c30砼。

砖与砂浆:采用mu10烧结普通砖、mu10烧结多孔砖、mu10烧结标准砖和蒸汽加气混凝土砌块；砂浆一到五层及屋面机房女儿墙采用m5。0水泥砂浆，地下室至屋面及电梯井砖墙采用m7。5水泥砂浆。

1、基础分部:

本工程基础为筏板基础，轴线位移及标高控制均符合施工规范要求。砼成型外观质量良好，试块强度符合设计要求。基础墙砌筑符合设计和施工质量验收规范要求，质保资料齐全。

2、主体分部:

(1)坚持材料工序报验制度，严格按施工方案*作，对监理提出的问题及时整改，做到从源头管理，过程控制，下游把关强化三检制度落实到责任人。

(2)砼浇筑时监理及施工方做好砼的塌落度的测试及试块的制作与养护。确保砼的厚度，楼层的标高。振捣密实，无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等现象出现。

(3)砌体砂浆配合比牌及现场的计量器具设置到位。每次投料前先通过磅秤的计量，然后投料。严格按配合比施工，砌墙前先将皮数杆立好，控制好标高。墙体表面垂直，平直，无通缝，瞎缝。拉接筋按施工规范要求设置。

3、装饰工程:

地面采用碎石垫层，夯平、夯实，测量好标高，平整度。

楼面采用20厚1:2水泥砂浆找平层10厚1:2水泥压实抹光、表面平整，无起砂、空鼓现象。

内墙抹灰采用12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆，5厚1:0。3:3砂浆压实抹光，外墙抹灰采用12厚1:3水泥砂浆，6厚1:2。5水泥砂浆粉底。外墙按设计要求设分格条，滴水线条，。抹灰之前先对墙体隔夜浇水，砼面用1:2水泥砂浆掺20%107胶水甩浆，保*梁、柱面无空鼓。

外墙涂料颜*一致，涂料无起皮，室内涂料，均匀一致，观感质量良好。

4、屋面分部

铺设保温板，涂膜防水，浇c20细石砼40厚找平，细部做法合理，排水通畅，无渗漏现象。

二、工程质量资料:

1、钢材的规格、品种、数量均符合设计要求。并按规范要求进行抽样检测、钢材合格*。复试报告各48份，复试结果合格。

2、水泥采用大石山牌、*苏圣山牌p·o32。5级水泥。出厂合格*及复试报告各2份复试结果均合格。

3砖采用烧结普通砖mu10、烧结多孔砖mu10、烧结标准砖mu10、蒸压加气混凝土砌块，合格*及复试报告各两份，复试结果均合格。

4、防水材料为广州德安密建筑材料有限公司生产德安密k11水泥基渗透结晶型防水涂料有出厂合格*及复试报告，复试结果合格。

5、保温材料采用xps挤塑聚苯板型号zm有出厂合格*及检测报告。

6、砼试块报告:标养，同条件600度，试块共39组，强度达到设计要求。

7、砂浆试块报告:砂浆试块标养10组，强度达到设计要求。

8、地基验槽:基础开挖至设计标高，由地质勘察人员进行验槽，并对

局部土质松软进行挖深处理，并做好验槽记录，画好单线图。

9、施工工序:摸板、钢筋制作完工后，项目部在自检合格的基础上，在报监理部进行隐蔽验收合格后，进行下步工序的施工。

10、基础回土:回填土无杂物并分层夯实，分层不大于300㎜，夯实系统不少于4遍。

11、沉降观测:建筑物四周设置12个沉降观测点，观测6次略有沉降，基本均匀。在允许范围内。

12、铝合金门窗有生产许可*，准用*，产品合格*，检测报告齐全。

三、工程质量:

为确保工程质量，我施工单位组织了合理的管理体系，制定出相应的技术方案，在监理单位的监督下，完成了基础、主体、装饰、屋面等图纸设计范围内所有各分部、分项的施工。

本工程手续完备，各种材料合格*及检测报告齐全。轴线标高正确，观感评定合格。

施工单位(盖章):

南通华荣建设集团有限公司

盱眙金国园阳光城市项目部

2010年5月20日