# 3m胶带主要应用于哪些行业

3m胶带可用于建筑、电器、电子行业铭版、镜子玻璃、线路板等装饰固定；汽车内饰、标牌、外饰、密封条、五金件等粘接，与绝缘材料、保温材料、隔音材料等粘接；工业用途的造纸、缝制、皮革加工等产品粘接；工业、电器等部件的粘结、固定、密封防震等。3M双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果：先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1IPA与水的混合液进行表面擦试清洁后，待表面完全干燥。待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI之压力，使其有效粘合。

将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。

如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。

粘贴时理想的温度为15-38℃，勿低于10℃。

胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。