# 工程事故调查报告范文

某县一机关修建职工住宅楼，共六栋，设计均为七层砖混结构，建筑面积10001平方米，主体完工后进行墙面抹灰，采用某水泥厂生产的325水泥。抹灰后在两个月内相继发现该工程墙面抹灰出现开裂，并迅速发展。开始由墙面一点产生膨胀变形，形成不规则的放射状裂缝，多点裂缝相继贯通，成为典型的龟状裂缝，并且空鼓，实际上此时抹灰与墙体已产生剥离。后经查证，该工程所用水泥中氧化镁含量严重超高，致使水泥安定性不合格，施工单位未对水泥进行进场检验就直接使用，因此产生大面积的空鼓开裂。最后该工程墙面抹灰全面返工，造成严重的经济损失。

看了工程事故调查报告范文的人还看了：

1.安全事故调查报告范文3篇

2.安全生产事故调查报告范文3篇

3.施工事故报告范文3篇

4.安全事故分析报告范文3篇

5.质量事故调查报告范文

6.安全事故报告范文3篇

7.安全事故处理报告范文3篇

8.火灾事故调查报告范文3篇

9.设备事故调查报告范文